## Slide 1
Chart: Dark JV

## Slide 2
Chart: Light JV

## Slide 3
Chart: PCE vs Time
Data Avg | 7.89 | 8.4033 | 9.0467 | 9.5633 | 9.6567 | 9.8667 | 10 | 10.2133 | 10.24 | 10.2367 | 10.2767 | 10.3233 | 10.5867 | 10.55 | 10.6867 | 10.6167 | 10.65 | 10.69 | 10.6133 | 10.7267 | 10.7533 | 10.66 | 10.8367 | 10.9633 | 10.9733 | 10.8633 | 10.96 | 11.0633 | 10.97 | 11.06 | 10.9933 | 10.9567

## Slide 4: Next Steps
fine tune scan rate
wire up new chips to samtec connector
develop code to allow for collection of 8 pixels of data
improve mppt algorithm to be faster and more accurate
stress test setup for long time